Zkouška statickým tahem

- Zadání

Proveďte statickou zkoušku tahem, vyneste charakteristiku σ−ε a vypočtěte mez kluzu (smluvní mez kluzu Rp 0,2), mez pevnosti a tažnost pro každý vzorek.

- Materiál

- měkká uhlíková ocel, 0,3% C

- elektrovodná měď ECu 99,9

- elektrovodný hliník EAl 99,7

- Naměřené a vypočtené hodnoty

|  |  | Ocel | Cu | Al |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| počáteční průměr | d [mm] | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
| počáteční průřez | S [mm2] | 0,20 | 0,20 | 0,79 |
| počáteční délka | l [mm] | 200 | 200 | 200 |
| prodloužení | l [mm] | 52,6 | 67,2 | 58,0 |
| zatížení na mezi kluzu | Fe [N] | 63,2 | --- | --- |
|  | F0,2 [N] | ---- | 26,2 | 45,7 |
| zatížení na mezi pevnosti | Fm [N] | 70,6 | 45,6 | 65,7 |
| mez kluzu | [Mpa] | 322 | --- | --- |
| smluvní mez kluzu Rp 0,2 | [Mpa] | ---- | 133 | 58 |
| mez pevnosti | [Mpa] | 360 | 232 | 84 |
| tažnost | [%] | 26,3 | 33,6 | 29,0 |

Příklady výpočtu:

měkká uhlíková ocel

Mez kluzu: Re=FeS0=63,20,2.10−6=322.106Pa=322MPa

Mez pevnosti: Rm=FmS0=70,60,2.10−6=360.106Pa=360MPa

Tažnost: A=Δll0.100=52,6200.100=26,3%

U elektrovodné mědi a hliníku není výrazně viditelný mez kluzu, proto se u těchto materiálů určuje smluvní hodnota Rp0,2. Ostatní výpočty jsou formálně stejné jako u měkké uhlíkové oceli a proto je nebudu uvádět.

Smluvní mez kluzu Rp0,2 (výpočet pro ECu):

Rp0,2=F0,2S0=26,202.10−6=133.106Pa=133MPa

- Použitá zařízení

Univerzální trhací stroj		TIRA test 2300

Zapisovač				ENDIM

- Graf

- Závěr

Z technických (úsporných) důvodů jsme zkoušku statickým tahem prováděli na drátech o průměru 0,5mm (respektive 1mm u EAl). Tato zkouška je předepsána normou. Pro názornost grafu jsme zvětšili odstupy mezi moduly pružnosti v tahu u jednotlivých materiálů.